[image: image68.jpg]) =
@
S
47&%/7‘





[image: image1.jpg]BRERBEMEMIR




[image: image2]
目录

1一、编制说明


2二、 产品简述


22.1海象弹性地板及辅料产品术语


22.2认知板块


42.3海象弹性地板系统标准构造


52.4海象弹性地板及辅料地面设计


62.5海象弹性地板系统材料选用


10三、 弹性地板施工与验收


103.1海象弹性地板系统施工基层要求及验收


113.2海象弹性地板施工基层处理


143.3界面剂施工 


153.4自流平施工


193.5地板养生


203.6规划预铺


213.7粘合剂施工


223.8海象弹性地板铺装


263.9质量检验与验收


273.10海象弹性地板铺装应用节点 


42四、弹性地板养护及人员须知


424.1地板养护


444.2安装人员须知


454.3监工程序


46五、海象高级弹性（锁扣）地板安装规范 


465.1安装前的注意事项：


465.2地面要求；


465.3满足附加条件


475.4施工要求；


475.5 产品要求；


485.6铺料要求；


485.7安装方法；


505.8 安装过程要求


525.9在管道周围铺设海象高级弹性地板


535.10大面积铺设的注意事项：


535.11在地面采暖系统上铺设海象高级弹性地板的注意事项：


535.12保养和维护




一、编制说明
1.1 本图集为设计、施工、监理选用海象海象弹性地板施工辅料而编制；
1.2 本图集为规范海象弹性地板工程辅料设计、施工而编制；
1.3 参考标准 
GB 50325-2013《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
GB 50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》
JGJ/T 175-2009《自流平地面工程技术规程》
GB 50300-2016《建筑工程施工质量验收统一标准》
JC/T 636-1996《木地板胶粘剂》
JC/T 985-2017《地面用水泥基自流平砂浆》
GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》
EN 14259:2003《地板覆盖物用胶粘剂机械性能和电气性能的要求》
EN 649《PVC弹性地材标准》
GB/T 4085-2005《半硬质聚氯烯块状地板》
JC/T 550-2008《聚氯乙烯块状塑料地板胶粘剂》
Q/TOEH 11-2012《水泥基自流平砂浆》
产品简述

2.1海象弹性地板及辅料产品术语

1、海象弹性地板系统
由基层、界面剂、水泥基自流平砂浆、胶粘剂、海象弹性地板构成的建筑楼（地）面层。
2、基层
直接承受装饰装修施工的层面。
3、界面剂
滚涂于基层表面起封闭粘结作用，主要成份为丙烯酸乳液或改性环氧树脂的材料。
4、水泥基自流平砂浆
具有流动性或稍加辅助性铺摊就能流动找平的水泥基地面用砂浆。
5、胶粘剂
将两种或两种以上同质或异质的制件（或材料）连结在一起，固化后具有足够强度的材料。
6、海象弹性地板
海象弹性地板属乙烯基弹性地板的重要分类，采用乙烯基高分子树脂和天然矿石粉为主要原料，并加入增塑剂、稳定剂、着色剂等加工助剂。且在其表面涂覆超强耐刮、耐磨的聚氨酯树脂叠压制成的弹性地板称为石塑地板。
7、地板保养
海象弹性地板在铺设完工后，对其表面进行清洁、保养和维护的过程。
8、辅料及施工工具设备
海象弹性地板铺设用界面剂、水泥基自流平砂浆、胶粘剂、以及用于地板清洁保养的材料以及完成海象弹性地板系统施工所用的工具设备。
2.2认知板块

何为弹性地板：弹性地板是指地板在外力作用下发生变形，当外力解除后，能完全或者大部分恢复到变形前形状的地板。弹性地板目前的种类主要有PVC地板、橡胶地板、亚麻地板等。

何为PVC弹性地板：采用主要原料为天然石粉（重质碳酸钙）、PVC树脂并加入增塑剂、稳定剂等辅助原料经压延、热压、挤出等工艺加工制成的地板。是国际公认的环保地板，零甲醛、无毒无害、防火阻燃、防潮吸音等优势。有“地面软黄金”的美誉。

PVC地板的分类

      
[image: image3.emf]按形态分类

卷材

片材

传统片材

锁扣地板

按结构分类

同质透心的

PVC

地板

复合结构的

PVC

地板

密实型

PVC

地板

发泡型

PVC

地板

有方向性同质透

心地板

无方向性同质透

心地板

按使用场合分类

儿童地板

舞蹈地板

运动地板

商用地板

家用地板

 

PVC地板的优缺点

4.1 PVC地板的优点

环保：安全无毒，0甲醛，无重金属，无可溶性挥发物；

抗菌：抗菌，防霉处理贯穿地板整个厚度，抗菌率高达99%，易清洁；

安全：防滑性好，遇水更涩；

防水：防水，防潮，遇水不变形；

防火：防火性能达到B1级，仅次于石材；

吸音：吸收和降低刺耳噪音，吸噪能力是普通地板的约10倍；

舒适：温度恒定，弹性适宜；

美观：经典和个性图案任意挑选，美观时尚；

耐用：弹性基材层，高强度耐磨层配合玻纤稳定层；

轻薄：2.0-10.0mm，不足石材重量的1/3，高层建筑装饰减重首选。

4.2 PVC地板的缺点

阻燃，但常规PVC地板怕烟头烫伤；

属于弹性地材，怕尖锐物划伤；

属于面层装饰材料，自身无承载能力，需有坚实基础；

如施工不规范，易鼓泡，翘边。

海象地板现有PVC地板种类

①传统LVT片材；

②LVT锁扣片材；

③WPC锁扣片材；

④SPC锁扣片材；

2.3海象弹性地板系统标准构造

1、海象弹性地板系统地面应由基层、界面剂、水泥基自流平砂浆、胶粘剂、海象弹性地板及其表面保护剂构成。
[image: image4.jpg]



海象弹性地板: 采用乙烯基树脂为主要原材料，加入填料、增塑剂等辅料生产的地板。提供一个美观、满足不同场所的室内装饰需求；

② 胶黏剂: 将两种或两种以上同质或者异质的制件（或材料）连接在一起，固化后具有足够强度的材料。起到粘结固定地板作用；
③ 自流平水泥: 具有流动性或稍加辅助性就能流动找 平的水泥基地面用砂浆。为海象弹性地板提供高度平整、坚硬、吸收性基层；
④ 界面剂: 滚涂于基层表面起封闭粘结作用，主要成分为改性丙烯酸乳液。封闭基层表面残余灰尘，提高自流平和基层拉强度，降低平衡基层表面吸收；
⑤ 基层: 直接承受装饰装饰施工的层面；

2.4海象弹性地板及辅料地面设计

1、用于找平的水泥基自流平砂浆应符合设计要求，施工厚度应符合JGJ/T 175-2009 《自流平地面工程技术规程》要求，且施工厚度不得小于2mm。干燥后的水泥基自流平砂浆层平整度应达到±2mm/2m 的要求。水泥基自流平砂浆用于石塑时，强度等级不得低于C20；
2、应根据不同的基层采用不同的构造方案，材料的选择应满足基层要求及场地功能。
3、应用于地暖上的海象弹性地板系统，各项材料性能需符合地暖要求。
4、保留建筑物无地下室的底层和地下室铺装海象弹性地板应做防潮处理。
5、海象弹性地板系统基层应坚硬、平整、干燥、不起砂，无油脂及其他杂质。
6、海象弹性地板系统所选用材料均应符合现行国家标准要求，并对材料的主要技术指标进行抽检。
7、有坡度的地面找平层，当坡度小于等于1.5% 时，采用水泥基自流平砂浆找平；当坡度大于1.5% 但不超过5% 时，应采用环氧树脂界面剂撒砂处理，并调整自流平砂浆的流动度；当坡度大于5% 时不得使用自流平砂浆。
8、结构有建筑沉降缝时，海象弹性地板系统应按设计要求在沉降缝处断开，分别铺设。
9、地表温度低于5℃高于0℃，宜使用可适合低温条件的水泥基自流平砂浆（咨询产品制造商）。24h抗压强度应大于20MPa。
10、为避免基层变形对海象弹性地板的破坏，钢板楼地面上宜使用高柔性水泥基自流平砂浆，也可在水泥基自流平砂浆施工中掺入纤维或特种乳液增强柔性（咨询产品制造商），柔性水泥基自流平抗冲击应无开裂或脱离底板，24h 抗折强度应大于5MPa。

2.5海象弹性地板系统材料选用

1、海象弹性地板选用
建筑类型：建筑功能
医疗卫生：医院、疗养院、养老院、生物制药
商业百货：百货商场、专卖店、超市
交 通：候机楼、火车站、长途汽车站、
交通枢纽、机车车厢 船舶
文体娱乐：影剧院、休闲场所、运动场馆
教育系统：学校、教育中心、图书馆、书店、博物馆
办公系统：写字楼、商业中心
工业厂房：制造中心、物流中心、实验室、研发中心
家 庭：公寓、别墅、酒店
[image: image5.jpg]by





2、海象弹性地板材料技术要求
① 聚氯乙烯地板的表观质量、尺寸偏差、块材的垂直度和直线度偏差、物理性能应符合GB/T 4085-2016《半硬质聚氯乙烯块状地板》的要求。
② 胶粘剂性能应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、JC/T 550-2008《聚氯乙烯块状塑料地板胶粘剂》或EN14259:2003《地板覆盖物用胶粘剂 机械性能和电气性能的要求》的要求。
其中胶粘剂的拉伸粘结强度、剥离强度为主要指标。
③ 水泥基自流平砂浆性能应符合JC/T985-2005《地面用水泥基自流平砂浆》的要求，其中拉伸粘结强度、抗压强度、抗折强度、流动度、尺寸变化率为主要指标。
④ 界面剂性能应符合Q/TOEH03-2009《水性界面剂》、Q/TOEH10-2009 《环氧界面剂》GB/T1725-2007《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》中不挥发物含量的要求。
3、胶粘剂选用
海象弹性地板不同场合相应胶粘剂的选用见表。
[image: image6.jpg]A

EREE

BRRCET )

REERRBRIST

L

PVC A MR

SHREHER,

KEEHRFR
L Rk

" EWAE

®.

Ttk

#10 5 (BN

IFHNERE

EWR)

&

FRAER AR

THRECATRS
BRI,

HKEFRRAET

STRUHEER,

Tk

£ 10 534 (BE%
IFHNERE
EMR)

&R

FRAMR 0
iR, TI!N’&
BE $45%
&F-iﬂiﬂ#ﬂ
8.

TGy RGBS

ZHBEHER,
KEERAFH
, REAM

®’ XENGE
®.

B

FERBE

&R

FREENY, %
RiEE, REEL.
RIS

KT AR

FABRGEER,

KEEBAFHF

B, BEABER
RTER .

EfeERA

#10 546 (BN

RS at bl g
R

&R
FREMNY &

ﬁ’l‘ﬁmtlﬁ!




4、水泥基自流平砂浆选用要求。
① 按海象弹性地板系统应用场所的荷载等级选用水泥基自流平砂浆，见表5.4-1 和5.4-2。
[image: image7]
[image: image8.png]% 5.4-2 KREBRFORATREFIAAR

5H

RARSH
AHBH 1
AFBH 2
Tur@H

F6
B
&

o B
o> op op

F7
&
&

[
o o op

F10

B
&
&

ooy

i
o




② 民用建筑：供人们生活、居住、从事各种文化福利活动的房屋。按其用途不同，有以下两类：
○ 居住建筑：
供人们生活起居用的建筑物，如住宅、宿舍、宾馆、招待所。
○ 公共建筑1：
供人们从事社会性公共活动中等人流量的建筑和各种福利设施的建筑物，如各类学校、图书馆医院、宾馆、综合楼、办公楼、教学楼等。
○ 公共建筑2：
供人们从事社会性公共活动高人流量的建筑和各种福利设施的建筑物，如候机楼、车站、影剧院、客运楼、体育场（馆）
○ 工业建筑：
供人们从事各类工业生产活动的各种建筑物、构筑物的总称，通常将这些生产用的建筑物称为单层、多层工业厂房、包括车间、变电站、锅炉房、仓库等。
5、界面剂选用
为保证水泥基自流平砂浆与基层的良好粘结，在基层上应滚涂相应的界面剂，界面剂选用见表5.5。
[image: image9.jpg]#5.5 TAXDERFMARA

EE EE Eh

EE &
t Eh
EE
EE
g
EE

Ef




6、施工器具
① 长5m 以上之卷尺一把，而且有厘米也有英寸，尺子过短在丈量时会带来一定的不便，英寸与海象弹性地板砖也十分符合。
② 专用刮刀，主要用来涂布胶水，刮刀形状为直角梯形，而且带有锯齿，齿距5-8mm，齿深2.5-3mm，使用后如有磨损，马上用三角锉刀进行修整，使恢复规定之标准。
③ 一个墨斗，墨线不要太粗，主要用来设置中心线，及四周边框不同花色的铺设画线用，或者做一些拼花用。
④ 一把比较好的美工刀，特别注意刀片要硬、厚、并可装置多种刀片，美工刀在施工中占主要作用，切过的好坏，拼花的效果均直接与它有关。
⑤ 用来锤压地板的橡胶锤，在施工时每片地板均要用它来协助完成，橡胶锤品质一定要好，如太差在锤打时会留下黑 色的痕迹。
⑥ 铲刀和铁锤也是不可少的，在施工时遇到比较硬质凸起的水泥或铁钉什么的，就要用它们来处理。
[image: image10.jpg]3 e (RS
5 (i A





弹性地板施工与验收

施工作业流程图：


[image: image11.emf]基层 、 环境监测 地坪处理 自流平施工 自流平搅拌

界面剂打底

自流平铺设

地板铺装

预铺

刮胶 、 晾胶

铺装 、 排气

辊压

清理现场 、 验收


3.1海象弹性地板系统施工基层要求及验收

建筑地面工程施工质量验收规范《GB50209-2002》对铺贴弹性地材基层表面明确规定，水泥类基层应平整、坚硬、干燥、密实、洁净无油脂及其他杂质，不得有麻面、起砂、裂纹等缺陷。
1、基层类型
① 吸收性基层：无机非金属材料。如混凝土、水泥砂浆、硬石膏、刨花板等。
② 非吸收性基层：密实性或光滑表面基层。如石材、水磨石、瓷砖、沥青、木地板等。
2、基层要求
① 基层应洁净、干燥、无油脂、无脱模机及残留污染物。
② 水泥类基层应有足够龄期：平整度≤5mm/2m，强度等级：混凝土≥c20，水泥砂浆≥M15, 表面刻画硬度≥1.2mpa。基层表面无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
③ 基层残留水分（含水率）≤3%《CM 水份测试仪》，首层无架空地面应有隔离防潮层。
3、基层预处理
① 消除地面上的垃圾、油污、浮灰残浆，起壳、凹凸不平应先行处理。
② 基层有大面积不平整，需用大功率打磨处理（或自流平使用量增加）。
③ 地面彻底清洁、干燥，建议配套使用大功率吸尘设备。
④ 地坪表面裂纹0.3mm 以上应采用沿裂缝垂直方向每隔20 ～30 公分切割，嵌入修补波纹钢，阻止裂缝扩展延伸。
⑤ 海象弹性地板对基层强度最重要的指标是拉拔强度，起砂地面拉拔强度极低，使用801 胶水批刮地面不仅无法改善拉拔强度，而且更加容易造成自流平层空鼓脱落；低强度起砂地面修复方式为环氧渗透浸渍硬化，环氧树脂地坪漆底涂不能渗入基层起到补强作用，表面成膜对提升基层强度毫无作用。
⑥ 现场施工环境应符合《GB50209-2002》规范有关要求。
4、基层含水率不应大于4%（碳化反应法），其中地暖基层含水率不应大于2%。
5、施工中基层表面温度不应小于5 ℃，空气相对湿度应在35% ～ 75%RH 范围。
[image: image12.jpg]



3.2海象弹性地板施工基层处理

1、基层存在裂缝时，应先采用机械沿缝切割，切割深度20mm，切割缝内应采用环氧灌浆，然后在垂直裂缝方向每隔300mm 切割横向缝，横向缝长100mm，缝深20mm，缝宽5mm，缝内放置拉结波纹钢条后用环氧树脂灌注。
[image: image13.jpg]



2、当水泥砂浆基层抗压强度小于M15，或混凝土基层抗压强度小于C20 时，应采用界面剂补强处理或重新施工，否则不得进行海象弹性地板的铺装。
[image: image14.jpg]L*-I

UZIN Perlsand 0.8

i





3、当基层空鼓面积大于1m2，应剔除重新施工基层；当基层空鼓面积小于等于1m2，可采用无溶剂环氧灌浆处理；
4、当基层平整度小于等于4mm/2m，可采用2mm 厚水泥基自流平砂浆找平，当基层平整度大于4mm/2m，应采用大于2mm 厚度的水泥基自流平砂浆进行找平处理。找平处理后的表面平整度应符合小于2mm/2m的要求。
[image: image15.jpg]



5、基层应干燥。基层含水率介于4% ～ 8%, 或有地暖的基层含水率介于2% ～ 8% 时，应采取加强通风等待干燥或施涂无水无溶剂环氧防潮隔离层的措施。基层含水率大于8% 时，则应等待干燥至满足铺装海象弹性地板的要求是方可施工。
6、基层表面温度不符合6.1.5 要求时，应采用采暖措施提高基层表面温度，或选用适合低温的水泥基自流平砂浆。空气相对湿度超过75% 时，应采用通风抽湿措施。
[image: image16.jpg]



7、基层为致密非吸收性材质（如金属、石材、环氧或PU 材质），宜采用改性环氧界面剂。
8、在进行界面处理前，应对水泥基层进行打磨吸尘处理，用于重载区水泥基类基层应进行喷丸处理。
9、有油污、腊水和其他杂质的基层应采用化学或物理方式清理干净。
3.3界面剂施工 
界面处理剂：粘贴架桥，增强新旧界面附着力；平衡基层吸收性；封底、固定灰尘；阻隔基层潮气（隔潮型）。注意界面剂不是胶水，不具备粘性。
1、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用吸收性界面处理剂按1:1 比例兑水稀释后进行封闭打底。
2、非吸收性的基层如瓷砖、水磨石、大理石等，建议使用非吸收界面处理剂进行打底。
3、如基层含水率过高（>3%）又需马上施工，可以使用环氧界面处理剂进行打底处理，但前提是基层含水率不应大于8%。
4、界面处理剂施工应均匀，无明显积液，积液容易进入自流平砂浆，造成自流平下沉，干燥以后容易空鼓。
5、非吸收性界面剂必须等待界面剂完全干透成膜，如果未能完全干燥成膜，导致界面剂失效，进而引起自流平起鼓。
[image: image17.jpg]



3.4自流平施工
自流平水泥：具有优良流动性，自动精准找平地面；提高基层密实度和硬度，提高均质性；快凝、施工结束3 天左右（根据干燥程度）即可铺设地板；低收缩性，超薄而不开裂，大面积施工无需伸缩缝，亦适用于采暖地坪。
1、自流平搅拌
① 将一包自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中，边倾倒边搅拌。
② 为确保自流平搅拌均匀，须使用大功率、低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌。
③ 搅拌至无结块的均匀浆液，将其静置熟化约3 分钟，再短暂搅拌一次。
④ 加水量应严格按照水灰比（请参照相应自流平说明书）。水量过少会影响流动性。过多则会降低固化后的强度。
2、自流平
① 将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上，建议视地坪平整度用料状况一次性倒尽桶内料浆，让其像水一样流开自动找平，借助专用的齿刮板批刮控制所需厚度。
② 随后应让施工人员穿上专用的钉鞋，进入施工地面，用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动，将搅拌中混入的空气放出，避免气泡麻面及接口高差。
③ 施工完毕后请立即封闭现场，关好门窗，避免强风及直接日晒，12 小时内禁止行走，48 小时后（根据干燥程度）可进行海象弹性地板的铺设。
④ 精磨抛光自流平水泥，宜在自流平施工12 小时后进行。
[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



[image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]



[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]



3.5地板养生
大多数的铺装问题并非因拼接不良所致，而是因为在铺装前未能做好海象弹性地板养生所致。
1、海象弹性地板在铺装前至少24 小时就应当进行养生。海象弹性地板包装箱叠放高度不可超过5 箱，且在使用前30 分钟取出海象弹性地板。室温理想情况下应介于15到28°C 之间，但更重要的是温度变化相对恒定。
2、由于昼夜之间可能存在极端温度，这种情况务必需要避免。为了最大限度减少昼间温度波动，面南的窗户和所有温室窗户均须遮阳。必要情况下，夜间可启动采用恒温控制的采暖系统，以便达到与昼间相仿的恒定温度。
3、在铺装之前、铺装过程中以及铺装完成至少24小时内需要保持温度恒定。

3.6规划预铺
1、为了获得最佳外观效果，需要对海象弹性地板进行精心规划。最好预铺海象弹性地板，这样可以确定图案外观是否可以接受，也可确保每块海象弹性地板的纹理/质地无误。
2、海象弹性地板铺装的非锁扣起始点一般为地面中心点，但锁扣地板是一般为靠边起始。在作业之前，应当先确认地板的整体外观是否可以接受。如果房间形状不规则，可能需要从最重要的墙体或特定处开始摆放海象弹性地板。
3、为了避免铺贴跑偏，预铺规划完成后，一般需用墨斗门口放中心基准线，铺设时可沿中心基准线金字塔式外延式铺设。如有墙边波导线镶边，建议波导线部分尽量宽窄一致，完工后更加美观。

3.7粘合剂施工
1、胶粘剂的选择：若想要铺装工作一次成功，胶粘剂的正确选用非常重要。海象在胶粘剂的相容性和用户友好性上进行了很多小时的测试，特别是在低温情况下施工，我们仅推荐使用汉高、邦盾胶粘剂。
这并不是说其他胶粘剂就都不适合使用，而是我们认为我们推荐的胶粘剂能够最大限度减少出现铺装问题的风险。
2、在符合铺贴海象弹性地板的地面上，材料预铺，放样工程结束后，选用适应刮齿刮板将粘合剂按照均匀批刮于地面上，请务必实时注意刮板刮齿深度；刮胶面积应预计45 分钟内能铺贴完成，避免施工不及时，胶水凉置过度失去最佳粘贴时间。
3、根据地面状况、施工现场温、湿度及通风状况等待约10 ～ 20 分钟（手轻触有粘性）便可铺装海象弹性地板。低吸收性地面（瓷砖、水磨石、木地板等）应在刮胶后等候足够的时间（约30 ～ 45 分钟）待胶层表干（转透明浅黄色）再铺贴地板。

[image: image26.jpg]



3.8海象弹性地板铺装
1、 常规式: 海象弹性地板以直线方式铺设，通常为镶嵌式。海象弹性地板以两种颜色铺设，获得棋盘式风格。
[image: image27.png]



2、砌砖式：海象弹性地板以在侧面接缝处错开半块海象弹性地板方式成行铺设，与砌砖类似。
[image: image28.png]



3、交错式: 通常用于木纹石塑铺装，这种铺装方法可让相邻地板两端错开。通常错开的尺寸约为一块地板的三分之一，但也可随机铺设。 
[image: image29.png]



4、铺装完成后，清理地面废弃地板、刀片等杂物；清理完成立即用50 公斤压辊在地面均匀碾压，使用小型手压辊滚压难以接触的部位，使粘合剂彻底转移到地材背面，充分粘接（仅针对商用打胶铺设）。
5、设置中心线正式铺设前，安装人员应准备测量场地的长度和宽度，结合现场的实际情况，画出场地的中心线，并且保证两线垂直。
6、刮胶
① 前期工作完毕以后，安装人员刮胶。涂胶时，可从任何一个1/4 区域开使。手持刮刀与地面呈80°角，以弧形方式均匀涂布。
② 胶量多少一方面与刮刀深浅、宽窄有关，其次与铺设基层状况也紧密相关。一般而言，刮刀锯齿越大越深，涂出来的胶水就越厚，反之则越薄。
③ 基层状况，通常水泥地面比较粗糙，吸收水份或胶量都比较强，刮胶时胶量要稍多，磁砖、磨石、大理石表面比较平整、光滑，耗胶量也较省，涂胶时稍薄；夹板、木地板的吸水性很强，胶水用量也相对较多，但与水泥地板相比，上胶适中、均匀，待干时间较短；旧石塑、石英、塑料地板地面，根本没有吸水性，涂胶也较薄，等待时间较长。
7、晾胶
刮胶后，需要等一定时间才能铺设地板，我们也叫作「晾胶」。晾胶时间因胶水、地面、温度、湿度不同而各不相同。判断标准要严格依据所用胶水的使用说明，平时我们也通常以目测手试去判断：胶水开始变颜色（通常变黄）以手试不粘手为最佳铺设时机。当然，晾胶时间也可以人为去改变，比如: 可通过开空调、开窗户、多把电风扇或探照灯增加室温协助办理。
[image: image30.jpg]



8、平面铺设
① 在确定了中心线、涂布了胶水之后，可铺设海象弹性地板砖的情况下。
② 海象弹性地板砖进入施工现场静置一定时间之后，正式开始铺设。
③ 铺设时，第一片地板的定位至关重要，如稍有偏差，铺到后面就有很大的误差。第一片的准确位置应在所画中心线的垂直交点处，且地板两边必须精确对准垂直中心线的垂直交点处，粘牢压实，之后再向外铺设.
④ 铺设时，铺设人员应踏上铺好的地板上面向未铺设方向，片与片严格对齐，尽量做到没有缝隙。定位后，以橡胶锤敲击压实，片与片压平准确无误后，再继续向下进行。如需修正，把握在一小时之内。
⑤ 中心部位整片海象弹性地板砖均已完全铺下之后，就往往会出现在边缘四周须要切边的状况。
⑥ 切边方法：用一片完全相同的地板准确置放于最边缘铺好的一片地板上，再用另一片紧靠墙边，对边压在重迭的地板上，沿边缘用铅笔画一条线，再以美工刀沿线切下就可以得到所需大小的切片。之后切片沿墙边铺设，注意，是铺上去而不是挤进去的。
⑦ 铺设时须压实，粘牢墙边不宜过紧，约2mm 的缝。
⑧ 以上方法同样实用于墙角、圆柱、斜边的施工。
9、方柱（90°转角）海象弹性地板砖立面施工方法
① 要施工的水泥柱或用夹板钉的木板柱，柱面务必干净，干燥平整，而且四条柱角，线要求直无凹缺，在这样的前提下才能粘贴海象弹性地板砖。
② 测量柱面的宽度、高度，准确判断柱面宽及柱高所需粘贴地板砖的片数，确保最完美的感观。
③ 确立柱面中心线或柱面中心点二分之一地板砖处连线。
④ 制作柱角海象弹性地板砖时，所用之地板砖一边对齐，对准柱面中心线或二分之一片地板砖处连线，并压实于柱面上，用铅笔沿另一面之柱角在海象弹性地板砖背面画线，反面平放画线之地板砖，用美工刀，直尺沿所画之线向外移2mm 或3mm（使用2mm 厚度地板时移或2mm，使用3mm 厚度即移3mm）处切下，注意只切及二分之一底料，拿起向表面方向对折，然后置放于平台边缘上反折之，边缘与平台之边缘置放整齐，用刨子以45°协度刨及地板底料，切勿伤及面料及耐磨层，刨好一边再刨另一边，然后拿到柱子角上试包，看其是否吻合，用此方法把一个柱子所需的海象弹性地板砖全部制作好，注意：地板砖之花样纹路一定要竖着。
⑤ 在一切准备工作就序的情况下，在海象弹性地板砖背面及柱子面都涂上万能胶，厚薄均匀适中晾置可贴粘时方可铺贴地板砖。
⑥ 铺设时片与片一定要对齐、对准，而且片与片之间保持0.2mm之内的缝隙，可用与海象弹性地板砖不同的彩色涂料、玻璃胶或本产品饰条来装饰其效果，保留一定缝隙其特点：美观大方，易于施工。
⑦ 粘贴地板时先中间、后两端，贴上之地板要粘牢压实，用橡皮锤敲击各个部份。以保完全黏接。
10、圆柱 海象弹性地板砖立面施工方法
① 施工之水泥圆柱或用夹板所包圆柱必须干净，干燥圆弧均匀无明显凹凸现象。
② 用卷尺或线绳量圆柱准确之周长，计算周长要多少片海象弹性地板砖，高度要多少地板砖、周长所需之地板砖每片必须分切均匀，高度之地板可依据上面一片地板砖或下面一片地板砖为基准。
③ 确认并画好柱面的中心线，根据测量数据预设地板砖片数并在柱面上画好各片地板之间的分线，裁切所需地板之规格，在柱面上和地板砖背面上都涂上万能胶，晾置后用手去试不粘手而且手上没有胶水为最佳铺设时间（也代表溶剂已挥发完，不致破坏材质）。
④ 铺设时根据所画之线，片片对齐，对准，并且片圆柱边保留3-5mm 的缝隙用与地板砖不同的涂料、玻璃胶，地板砖饰条来进行填充以达到完美的效果。
⑤ 粘贴海象弹性地板砖时，从中间部位向下延伸，先铺好从上到下一条之后，再铺贴旁边一条。
⑥ 圆柱有一定弧度，海象弹性地板砖也有一定的直角和硬度，涂胶要均匀，不要太薄，有必要时最好涂上两次胶水，可铺贴时间要准确，铺贴时特别注意粘牢、压实，用橡胶锤反复敲击，确认完全粘接后方可粘贴下一片地砖。
11、楼梯海象弹性地板砖施工法
① 要施工的楼梯平面和竖面必须平整、干净、干燥、梯步的阳角和阴角必须直。
② 测量楼梯平面和竖面的宽度及长度，预估要多少片海象弹性地板砖地板砖。
③ 确立中心线或中心线二分之一地板处连线，并测试中心是否与楼梯呈垂直状，如否则把中心线调至与阳角线垂直。
④ 楼梯施工是从下至上开始粘贴，竖面粘贴完成后，上面多出之海象弹性地板砖用美工刀裁平楼梯面，再进行平面涂胶粘贴，平面之海象弹性地板砖是压在竖面阳角之地板砖上，竖面之海象弹性地板砖是压在平面阳角之地板砖上，以此类推，从下到上，如有纹路之海象弹性地板砖必须顺着楼梯进行粘贴。注：平面阳角地板与竖面阳角地板之间保留3-5 mm 的缝隙处理，以免长期踩压造成竖面地板砖中部凸起。
⑤ 用万能胶粘贴楼梯，楼梯竖面，平面及地板背面均要涂胶，厚薄要适中，掌握好粘贴时间，铺设时片与片对准，尽量做到没有缝隙，特别注意阴角处的缝隙处理。
⑥ 整个楼梯施工完成后，楼梯阳角就得用楼梯压条来处理。
○ 用直角铜压条来处理，先用冲击锭在楼梯上打洞，打洞距离大约30 ㎝左右，可随总长做洞的距离调整勿大于45 ㎝，打入木梢或胶梢，再用铜锣丝完成压条封边。
○ 用PVC 塑胶直角压条，先切其长度压在阳角上用铅笔画上竖平面上之压条宽度，然后进行楼梯阳角部位及压条背面涂二次万能胶，涂第二次时，第一次的胶水一定要干后，到可粘贴时把楼梯压条粘上，压实粘牢。
○ 用铝合金或无锈钢直角压条进行处理，此类压条比较薄安装时与铜压条的方法一致，钉与钉距离30 ㎝为标准，以达到它同楼梯面的最佳贴合度。
○ 楼梯的阳角一般情况下没有进行处理，如有客户要求处理，也可以用带颜色的玻璃胶来处理，填充凹缝，以免灰尘藏积。
[image: image31.jpg]



12、海象弹性地板上墙
① 首先，海象弹性地板上墙对墙面强度有一定要求，墙面必须有不低于0.5Mpa 拉拔强度，必须耐潮，绝对不能用内墙腻子，也不可以用潮气敏感的大芯板，细木工板等板材。汉高、优成等有专业的墙塑腻子，或者采用欧松板滚涂专业防水材料。
② 快捷方便的上墙胶水是万能胶，目前国内市场上万能胶主要分为SBS（丁苯橡胶）和CR（氯丁橡胶）2 种，SBS 万能胶耐高温，耐增塑剂很差，一旦到了夏天，粘合剂就会软化融掉，氯丁万能胶如果配方合理，具有很好的耐高温性，是可以有限度的使用石塑地板安装的。
3.9质量检验与验收
1、对建筑贴胶式地板面层的验收标准

GB50209-2002“建筑地面工程施工及验收规范”

[image: image32.png]FE, XE, £
Ry, BFEY
/>jl E%—@Z,
BW5FE, T8
puilE)

(o

-

&

+

R

EEXKFEES
B E IR E
R F 55848 5L
EAR30.2%

B ATF 20
BEX, EART
AFE0mEH

m
s i
‘m'"\:

K
X i
Him”

it

DXERFEIZE
FATF2RHK

~

=

W ES oH Y

o
o))
=

o




2、对铺贴地板面层的基层（找平层）的验收标准：

GB50209-2002“建筑地面工程施工及验收规范”

[image: image33.png]P, =@, T
1%, FhBE. AR
CINE=ONE

%D§§7

® it 58 E C30
(REHRITERE
H940% A £75 5]
7E, 60%LLE
BE iR E
=

ELEDE:

KTF1.29K08

4

NF8%

2KERFERIRE
INF2EK





对完工项目验收

①、表观：无明显色差，无波浪起伏，整体效果统一；

②、拼缝：按客户要求进行工字，3/6/9或者其他方式铺装且拼装缝隙最大≤0.15mm（传统LVT片材），≤0.10mm（锁扣系列）。

③、四边收缩缝：收缩缝只执行正公差，无负公差。

④、踢脚线：与墙面固定但与地板处不打胶固定，保证收缩缝的有效作用。

⑤、压条：开门处或者隔断可使用压条，压条优选建议采用膨胀螺丝固定，且需考虑其预留足够的收缩缝。
3.10海象弹性地板铺装应用节点 
[image: image34.jpg]B GBERR)

BERLAE 1-70

L 2R




[image: image35.jpg]MRESESTUL, ARTIBREH
—8FE

&g

2. A ALIEARE




[image: image36.jpg]—=F REERTEHBRRE

3. Rk EE




[image: image37.jpg]— BERFE RERTORAE

- mELawE BATKIERER
i
T g 7
a i A

4. 4ige (g AERUREIE




[image: image38.jpg]—— FEBRAS, CRERY

[ AEREIHE
— BERTE
— ERiang
BERERS (BRSNS
z T e B
« . a a

5. {4 (ot T48) AbFUREE




[image: image39.jpg]—— >COARESRFORURTERHER
— FEA

— TTEBZRTE

[ ERiZwE

o
N

6. ZERMMATABREE (—)




[image: image40.jpg]— >C0KREESRFYR—GRTEZITER
— @5

— FFRUERTE

[ ERE&EHE




[image: image41.jpg]T KEEERTYR>3m

— EAEEFFEAREAENEE, LR e AED
—— TR TR AL

—— EUER

8. AP R AR B




[image: image42.jpg]—— AR

—— SRR AR
—— RAAKRESRTUR
— REH

— RAEE

[ @HRRE




[image: image43.jpg]—— AR

—— AR

[ KREEA R4 > 2m —iE

—— FATENFEREFEAE—E, L5 B
[ FERREEEE RS

[ #FKERRE

—— GHERE

10, IR SISkt il v R 4 1



[image: image44.jpg]11.

— BEHIR

—— REHIRRAE

[ €25 LB E SR T B >3m
—— SRR EN

— A

[ BMHETR

[ EMREL TRERA DA

UIITEIR /T II D

AR R AR A B AR S ]




[image: image45.jpg][ AR
[ RERES
[ VBRI R > 5om —

[ Tk R AR i
— BFE
[ iR#RE GBEC30)

|— i
— kg g

T —

12, M F 564 W 2 g 1

[ FEATENFRAESEAB Y, R4 BED




[image: image46.jpg]— AEiR

— REHRRT

— €25 U EKEESRTFHRE>m

[— EATEFAFERBEAEN 2E. L4 SED
[ KERRERTFE

[ SESFEREE

— &HER:

13, =ittt iR B s R S



[image: image47.jpg]— REHIR

—— AR

[ BRREAEESRTOXE

[ FEA—E

[ >C20 ERRSEL 40 FRE 06 WANERA
— ®F&

12

14. BBCRETHAT B R Bl B R G ()




[image: image48.png][ EiR

—— BEBERREH

[ 3 - bm AERIKRESHTVL—E (R
ERARESATDRARRATERRS)

[ EARSAFRREAEA W, L SED
— mFe

15, HABCRE I A B BE R 1 ()



[image: image49.jpg]— RS

[ REHIRER
[ ARZERFBR
[ #En—E

— #¥E (<5°)

16. R4 B R S5 1



[image: image50.jpg]— BEHR

|— BEREHT

— KRESHETOEE

[ BWEEKEREN

— . AR (RETE. FERS)

111 LI

17. ABREEZE AP R%E (—)



[image: image51.jpg][ AR
[ FRMOKEESRA
[ SheHEs-omA
BBk RSN
[ AR KR (R, TE. 72

e 277

18. AJHE)Z AT B R S ()



[image: image52.jpg]—— BEHR

—— EEHRA

f—— EEEANED R —E

L FAEEMFEAREFOASE tReRED
—— >C20 ERIESRL 40 EAE 06 WARAHRH

[ JEERER

[ SERSLEN

19, JEAMUAR T B T A0 Y b il 14 R e 1



[image: image53.jpg]— AEiE

[ R

[ >0 FQKREARTFRR—IE
[ STmmKEAmREs—Y
— KkEE

[ iREt

REWREEUD S EARREAR

20. KA Bk Jz AT AR A e R 4 1



[image: image54.jpg]— AR
i = m
[ KEEEBFFBEK

FERRRE FEEH SRERS

n

21, AR A M R A R R



[image: image55.jpg]— Ezen @

— e
[

semgns

Q22

22. ATYMUBC S RS ATHE

iz o B 244

AEBRR P



[image: image56.jpg]— R#

[ BB

[ AEERHT T 2 18 2m
— KEBRRFE it
[ i

23, AW TR R R



[image: image57.jpg]— RE
— EfLR—i
[ ARERTHRT 2 18 2m

[ KEBRHFE (i
— s 100
%0

IOOL

WY1 78 32210065 LR ) 3l 0 BB R )

24, A SR b n R R S I B A Ak R



[image: image58.jpg]—ExTSER [ EEeR

—srupgn [ e
L— KEESHEFBE>2m

ERFAT o
EBERTE (&;Iﬂ_ TN
| swz

[ a—
— ERIEE

ilZ

25. MBS B E B (D




[image: image59.jpg]— BRER
MBS | mmeREAn
— KEESEFBL>2m

— EATSHERRF AT
Pt >2m T

—&®FE
—ESRLEE

o MESTIENRm sltumEs

EAM

26. PR AT B AR AR BN 3




[image: image60.jpg]— SXRERSAEBHR
[ EEER
[ NEHARERTRT 3E

BBk

—— WREAWRES

27. JESUMBAE LS Pl R



[image: image61.jpg]— EEDESAADAR

— ERBTE

EABrE | -

e RUARETERKTRT 3
— RS

28. TRRET BRI A7 S il s R 1





四、弹性地板养护及人员须知

4.1地板养护
1、清洁保养的目的
① 改善外观：及时去除日常使用中所产生的污垢，使海象弹性地板充分展现其非凡外观及自然光泽度。
② 保护海象弹性地板：使海象弹性地板免受意外化学品、烟头痕迹、鞋印、油和水等的侵蚀，将表面的机械磨损降至最低限度，使地板本身的耐用性得以充分发挥，从而延长海象弹性地板的使用寿命。
③ 方便护理：由于海象弹性地板本身紧密的表面结构和特殊处理，注意日常清洁保养，能使地板更易与护理，延长使用寿命。
2、护理注意事项
① 应及时清除地面的各种污物，首次养护海象弹性地板宜于地板施工完成24 小时后进行。
② 绝对禁止将地板浸泡在明水中，尽管有些地面采用防水胶隔断水源（如地漏、水房等处），但是长时间的被水浸泡，会严重影响地板的使用寿命，清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。
③ 对于人流较多、磨损较大的地方应缩短维护周期，增加高强面蜡的上蜡遍数。
④ 绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具（如钢丝球、百洁布等），防止尖锐物体碰撞弹性地板。
⑤ 强烈推荐在人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。
⑥ 应避免甲苯，香蕉水之类的高浓度溶剂及强酸，强碱溶液倾倒于地板表面，应避免使用不适当的工具和锐器刮铲或损伤地板表面。
3、不同阶段的养护方法：
① 地板铺设完毕后/ 使用前清洁保养
○ 先将海象弹性地板表面上的灰尘、杂物清除。
○ 用擦地机加3M 红色磨片或同类产品低速清洁（用全能通用清洁剂1∶20 兑水稀释后加入擦地机内），除去地板表面因施工造成的灰尘及其它污垢，用吸水机将污水吸干。
○ 用清水过洗、吸干。
○ 待地面完全干燥后，使用喷壶把蜡水（建议使用优成RZ 或同类哑光蜡水）喷洒地面，然后立即用防静电无尘平板拖把涂布均匀。哑光高耐固型蜡水能更好呈现出海象海象弹性地板效果。
○ 上蜡完成后封闭现场，建议保持地板表面过夜之后方可在上面行走，以便让蜡水得到完全固化。
[image: image62.jpg]



② 日常清洁保养
○ 推尘或吸尘器吸尘。（将地拖牵尘剂在地拖上，晾干后进行推尘。）
○ 湿拖。（用中性清洗剂按 1∶20 兑水稀释，用半湿的拖把拖地。）如有需要，也可以用擦地机配合低速清洗。
③ 定期清洁保养
○ 推尘或吸尘器吸尘。
○ 中性清洁剂按 1∶20 兑水稀释，进行拖地或配合高速抛光机加红色磨片进行磨洗。
○ 上1-2 层高耐固面蜡。
④ 彻底翻新处理
○ 推尘或吸尘器吸尘。
○ 用强力除蜡水1∶10 稀释后均匀涂在地面上，等5—10分钟，用擦地机加红色磨片低速清洁、去蜡。及时用吸水机将污水吸干。
○ 用清水过洗、吸干，直到地面不留任何残余清洁剂。
○ 视需要，上1-2 层高耐固面蜡。
⑤ 特殊污垢的处理
○ 油污：局部油污，将水性除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭；大面积油污，将水性除油剂按1：10 稀释后，用擦地机加红色磨片低速清洁。
○ 黑胶印：用喷洁保养蜡配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。对于时间比较长的黑胶印，可以将强力黑胶印去除剂直接倒在毛巾上擦拭处理。
○ 胶或口香糖：用专业的强力除胶剂直接倒在毛巾上檫拭去除。
4.2安装人员须知
1、施工及安装人员应依照按公司与客户所达成协议的设计方案和本公司的安装要求来严格铺设地板，以使客户得到最完美的品质保障和最终效果。
2、施工及安装人员必须受过有关培训再来安装施工程序中指定或列出的地板材料，如果你不熟悉材料与安装技术的话，就不要试着去安装，海象地板会提供相关的产品资料和施工技术资料汇同专业技术人员前往指导或施工。
3、到达施工现场时要给顾客留下好印象，这点非常重要，（如果你到那里时衣服骯脏留着胡子看上去不太专业化，客户就会推测你不内行），应穿上制服或干净的工作服，要记住第一印象是最持久的。
4.3监工程序
1、通常海象弹性地板施工为最后一道工序。故材料进场后要检查天花板水电等装修是否已完工，如否则须与业主/ 甲方交涉是否延期施工。
2、检查地坪是否符合施工铺设要求，如否，则须安排施工人员做相应之处理或与业主/ 甲方交涉，要求对方尽快处理。如有必要，须另拟联络函请对方签字盖章，方可进行施工。
3、测量施工之场所实际面积，以便要求施工人员控制材料省耗。
4、监督施工人员是否依设计要求铺设或铺设是否符合施工要求。
5、每天检查施工品质及进度与材料省耗情况。如有必要，要与业主/ 甲方现场人员沟通协调相关事宜。
6、安排施工人员封闭施工完毕之场所，在业主/ 甲方验收前以防人为损坏现象发生。
7、施工完毕后，要全面检查地板是否符合验收要求，不妥之处应立即安排施工人员做相应之改善或更换。
8、施工完毕后，检查当初进场地之货物是否有剩余（能再利用的）。如有，则要安排施工人员在弄清楚数量后包装好，并通知公司派车来提回或安排发货运至公司。
五、海象高级弹性（锁扣）地板安装规范 
本服务标准只适用于家庭安装使用的海象高级弹性地板，工程用户服务标准另行规定：
5.1安装前的注意事项：
① 建议在安装前48 小时将未开封的地板包装放置于房间中央。
② 切勿将海象弹性（锁扣）地板安装于高湿度的地方如浴室、洗手间和桑拿房；也不要将海象高级弹性地板安装于室外使用。
③ 确定所有的房间门都可以在地板铺设后打开。方法是在地垫上方预铺新地板，如门不能打开则设法卸下房门，通过底部刨切的方式调整门的高度直至适合开关为止。
④ 门框：在安装新地板时，可锯掉门框的底部以方便地板块与地垫的铺设。
⑤ 安装环境（包括地表和室内）温度应控制在15-28℃，安装前房间最大相对湿度不高于75%，不适宜作浴室、洗手间、桑拿房及环境恶劣的公用场所安装，不适宜在海象高级弹性地板底层太软的状态下铺设。
5.2地面要求；
① 普通地面在安装过程中，下列条件必须满足，才能达到海象高级弹性地板保质使用的要求并确保适宜的安装环境。② 水泥地面应不起灰尘，含水率应小于5%（属地热系统应不高于2%），木质地面应为6%-10%；
○ 地面以2 米为半径的范围内必须水平，高低误差不得超过3 毫米，超过误差部分须用水泥或快干粉进行找平，找平后的地面符合要求；
○ 地面应清洁无杂物；
○ 水泥地面应无开裂及变形现象；
○ 为保证安装完海象高级弹性地板后，门能自由的开启，门与海象高级弹性地板表面距离不小于海象高级弹性地板+ 地垫+2 毫米的厚度；
5.3满足附加条件

为使地暖地面系统（水暖）的海象高级弹性地板安装也能达到保质使用的要求并确保正确的安装环境，下面的附加条件也应满足。
○ 在铺设海象高级弹性地板前，供热系统应至少开足两个星期，并且是最大热力输出量的2/3，使所有剩余潮气蒸发出来；
○ 在海象高级弹性地板安装前三至四天时，供热系统降至适合的安装温度（房间内约20±5 度）；
○ 地热系统供暖必须温度均匀，避免一些地表温度太高，尽量保持地表恒温；
○ 房间地表都需要有地热供暖，而且必须采用标准功能元件，供热系统到达水泥地面的温度应不超过55度；
○ 供暖系统符合的基本供热条件是：封闭、绝缘等；
○ 有地热供暖系统的地面, 严禁在地面上剔凿钉钉、打洞等措施。
5.4施工要求；
施工现场准备应按下列步骤进行。
○ 先检查地面的平整度、以及是否有埋线或是地热系统；
○ 检查所有门在安装海象高级弹性地板后是否能自由开启；
○ 与客户协商后确定海象高级弹性地板的铺装方向，建议顺光方向铺设海象高级弹性地板；
○ 严禁在海象高级弹性地板铺设时，与其它室内装修工程交叉进行施工，建议海象高级弹性地板最后铺设。
5.5 产品要求；
本公司生产的海象高级弹性地板产品标准主要以“内在质量、加工质量、外观质量”三个方面体现，海象高级弹性地板质量符合GB/T4085-2015 标准的规定。
[image: image63.jpg]



5.6铺料要求；
○ 底层地垫可以防止海象高级弹性地板免受潮湿，并在地面与海象高级弹性地板之间起缓冲作用，地垫与地垫之间要用胶条封住；
○ 地热地面、无地下室的一楼和大型商场等地面，要加铺<0.2 毫米厚的聚乙烯防潮簿膜，且每两张簿膜接缝处应重叠100 毫米
○ 踢脚板采用15 毫米厚度，端头同样要预留伸缩缝隙；
5.7安装方法；
海象系列海象高级弹性地板全部采取悬浮式安装方法，要求面层幅面每边LVT不超过8 米;WPC不超过15米；SPC不超过20米，超过部分应加装过渡连接，相邻海象高级弹性地板应预留伸缩缝隙，门口应隔断。
[image: image64.jpg]



○ 海象高级弹性地板安装时房间的温度应该在20±5 度之间;
○ 海象高级弹性地板安装好后，海象高级弹性地板表面温度应不得超过27 度；
[image: image65.jpg]



A.确保其与墙以及所有固定组件（门框、加热管等）间的扩张缝隙至少为4mm。在房间的大小超过10 m x 10 m 的情况下，必须安装合适的扩展装置。
B.地板的安装无需胶水/ 粘合剂。先从房间左上角的地板开始安装。第一 块地板应与墙面之间保持最小距离。将第二块地板及其他地板在末端的 特定位置固定。执行此操作时，请对齐所有长边。建议通过在旁边放置一块边料对其进行检查。后一块地板必须偏移前一块地板的短边接缝至少30厘米。其余的地板将 被如B 所示的固定在一起并与前一块地板长边的凹槽咬合成为一个整体。
C.当切割最后一块地板时，确保留有4mm 扩张缝隙。使用拉杆敲击地板到合适的位置，完成后，拆除所有的隔片，切去与地板顶端齐平的所有PE 箔片并安装踢脚板或凹形边饰。确保踢脚板不会限制地板的运动。 
D.必须锯开、切割或钻入供热管道的暖气管和壁龛。保持4mm 的扩张空间。用圆花饰作为饰面。
E.木门框可以缩短。门框与地板应保留至少4mm 的必要扩张间距。不可 通过缩短门框破坏地板的自由运动。如果门框没有缩短，则应保留至少 是4mm 的扩张间距。 
F.当同时安装几个房间时，将门口和过道的表面区域隔开。这些和其他地板覆盖物的交叉点必须使用合适的系统配件覆盖。
[image: image66.jpg]



5.8 安装过程要求
① 告知客户锯门套的原因，以保证海象高级弹性地板在门套下可以自由的伸缩，要先划线，再操作，门套与门的切割要一平、二直、三高度准确，不得损坏门套的其他部分。
② 铺装前要先设定扣条的安装位置，扣条的安装要求与门套垂直，螺丝上紧，扣条稳固不得有响声；
③ 海象高级弹性地板的铺装要求接缝严密、无明显高低差（≤0.15mm），无明显缝隙（≤0.15mm）；
④ 海象高级弹性地板的四周要求留有8-12 毫米的伸缩缝，伸缩缝大小的确定根椐房间的面积来决定，海象高级弹性地板的伸缩缝一定要整齐，一定要一次性留好；
⑤ 海象高级弹性地板的伸缩缝的确定必须用可调整宽度的塑料垫块确定；
⑥ 几个人同时施工时，彼此要互相商量，尽量最大限度的节约材料；
⑦ 在墙壁上转孔高度要一致（相距500 毫米距离，用于固定踢脚板），不要破坏墙壁内的管线的实施；
⑧ 要求踢脚板两端接缝严密，高度一致，踢脚板上的钉子眼必须用同色的腻子补好；
⑨如原地面已经有实木地板，建议拆除，无法拆除的应对其预留伸缩缝隙；

附：锁扣地板拼接规范图

[image: image67.jpg]S —

REBIROMEMRHERAARMERN, BEEBRF.

The B plate tenon plate inclined embedded
in the fillister locking put it flat.

AEER —
a7l
EEBIR S CiRHIEIEELY 2-3 2 KA TF1T %o

After put it flat, B plate and C plate
spacing about 2-3mm.,into parallel lines.

TR=
RBARS BIREIRHRE (SHELAM20ER) o

Lift up A and B at the same time (Note:with
the ground at a 20 degree angle).

p i
BBIRECHRTATH, EEHE.

B along the C direction, flat push locking.

SEA
RFEBARIBRA TET.

With the palm of the hand to be A plate and
B plate downward pressure.





5.9在管道周围铺设海象高级弹性地板
① 用直尺测量出管道在板上的位置并标记出来。
② 在板上锯一个比管道直径大16mm 的孔。
③ 在板上距孔45 度的地方开锯。
④ 用反钩拼合到位。切勿忘记此处用隔离楔。
5.10大面积铺设的注意事项：
在较大的房间铺设海象高级弹性地板时，当铺设长度超过8m 时应分仓铺设。接合处应用平压条固定。
因为地板会热胀冷缩，所以平压条的固定锣丝不能拧的过紧。
验收要求：
① 海象高级弹性地板安装完毕3 天内进行验收。
② 门套切割平直，与海象高级弹性地板面不大于2mm，无毛茬；
③ 扣条螺栓平直，不松动，长度位置合适；
④ 海象高级弹性地板表面无胶迹、干花、污斑、掉角、起泡、龟裂等外观质量问题；
⑤ 海象高级弹性地板伸缩缝无锯齿状，与墙面距离合适（8-12mm）；
⑥ 海象高级弹性地板表面平整度在标准范围内（2 米靠尺测量小于3mm）；
⑦ 踢脚板接触面平整，转角平直，钉子眼补好；
⑧ 海象高级弹性地板表面接缝高低差不大于0.15mm，缝隙不大于0.15mm；
5.11在地面采暖系统上铺设海象高级弹性地板的注意事项：
① 地面干燥预处理：尤其底楼必须干燥（见底层的准备工作）。
② 开始供热时，供热系统输出温度每天升高5℃/ 天，
直到达到最高供热温度。
③ 在铺设海象高级弹性地板前必须关闭供热系统2 天。
④ 铺设完毕等待一小时再重新启动供热系统，每天增加输出温度约5℃，直至达到要求的供热温度（地热到达地板下表面的温度最高不超过27℃）每次换季时请重复本程序！！！
⑤ 不要在地暖地板的表面遮盖不透气的垫子或地毯。
5.12保养和维护
① 海象高级弹性地板维护十分简单，可在门边放上厚的地垫以减少杂物对地板的损害。应抬动而非拖动沉重的家具或家电物品。
② 在通常情况下, 海象高级弹性地板只需用真空吸尘或必要时用湿布或拖把擦拭清洁即可,　对于某些污迹可用中性清洁剂和温水清除。
③ 建议在经常受重压的地方摆放一块地垫以保护地板。

[image: image68.jpg][image: image69.jpg]) =
@
S
47&%/7‘



[image: image70.jpg]) =
@
S
47&%/7‘



[image: image71.jpg]) =
@
S
47&%/7‘



_1234567890.vsd
按形态分类


卷材


片材


传统片材


锁扣地板


按结构分类


同质透心的PVC地板


复合结构的PVC地板


密实型PVC地板


发泡型PVC地板


有方向性同质透心地板


无方向性同质透心地板


按使用场合分类


儿童地板


舞蹈地板


运动地板


商用地板


家用地板



_1234567891.vsd
基层、环境监测


地坪处理


自流平施工


自流平搅拌


界面剂打底


自流平铺设


地板铺装


预铺


刮胶、晾胶


铺装、排气


辊压


清理现场、验收



